## Slide 1
CdTe探测器脉冲堆积效应
仿真与分析工具
Simulation and Analysis Tool for Pulse Accumulation Effect of CdTe Detectors
基于物理的高保真度X射线探测器性能仿真 | 迭代去卷积校正算法 | 2026年3月

## Slide 2
目 录
01
项目概述与背景
02
CdTe探测器物理原理
03
X射线源能谱模型
04
探测器响应仿真
05
脉冲堆积效应仿真
06
去堆积校正算法
07
可视化输出与结果分析

## Slide 3
01 项目概述与背景
项目目标
▶ 模拟CdTe探测器在X射线照射下的脉冲堆积现象
▶ 实现脉冲信号去堆积与能谱重建
▶ 直观展示探测器性能对检测结果的影响
▶ 验证迭代去卷积校正算法的有效性
六大功能模块
▶ X射线源能谱模型（轫致辐射 + 特征谱线）
▶ CdTe探测器响应仿真（分辨率 + 效率）
▶ 脉冲波形仿真（双指数模型）
▶ 脉冲堆积效应仿真（蒙特卡洛方法）
▶ 去堆积校正算法（迭代去卷积）
▶ 综合可视化（7+4子图输出）

## Slide 4
02 CdTe探测器物理原理
碲化镉（CdTe）材料优势
▶ 高原子序数：Cd(Z=48) + Te(Z=52)，高吸收效率
▶ 高密度：5.85 g/cm³，比硅探测器高约4倍
▶ 室温工作：无需液氮冷却，便携性好
▶ 能量分辨率：约1–2% @ 60 keV
脉冲堆积效应（Pulse Pile-up）
▶ 相邻光子脉冲在时间上重叠，被误判为单个高能事件
▶ 高能端产生虚假计数，能谱失真
▶ 真实计数率被低估（15–20%损失）
▶ 特征谱线强度比例失真
堆积概率（泊松统计）
P pile-up = 1 − exp(−λ × τ)
λ = 计数率（cps） τ = 成形时间（s） 仿真参数：λ = 10⁵ cps，τ = 2.0 μs → P ≈ 18.1%

## Slide 5
03 X射线源能谱模型
连续轫致辐射谱（Bremsstrahlung）
Kramers定律：I(E) = K · Z · (E_max / E − 1)
▶ 钨靶（Z=74），管电压120 kV
▶ 低能端铍窗吸收修正（截止~9.6 keV）
▶ 500个能量通道均匀采样
▶ 归一化至最大强度为1
钨靶特征谱线
L系列：Lα 8.40 keV（强度 0.020） Lβ 9.67 keV（强度 0.015） Lγ 11.29 keV（强度 0.008） K系列：Kα₁ 59.32 keV（最强，0.100） Kα₂ 57.98 keV（强度 0.056） Kβ₁ 67.24 keV（强度 0.022） Kβ₂ 69.10 keV（强度 0.006）
源谱合成方法
最终源谱 = 70% × 连续轫致辐射谱 + 30% × 特征谱线 特征谱线以窄高斯函数建模（σ = 0.15 keV） 叠加泊松统计噪声，模拟真实测量中的计数涨落 总计数率：10⁵ cps

## Slide 6
04 CdTe探测器响应仿真
探测器物理参数
▶ 厚度：2.0 mm
▶ 偏置电压：500 V
▶ Fano因子：0.10
▶ 电子-空穴对能量：4.43 eV
▶ 电子噪声FWHM：0.50 keV
▶ 材料密度：5.85 g/cm³
▶ 基础量子效率：95%
能量分辨率模型（Fano + 电子噪声）
FWHM_total = √(FWHM_stat² + FWHM_noise²)
FWHM_stat = 2.355 × √(F × w × E) （Fano统计展宽） FWHM_noise = 0.50 keV （固定电子噪声） 典型值：10 keV → ~5%，59 keV → ~1.2%，100 keV → ~0.9%
能量依赖探测效率模型
η(E) = η₀ × 低能修正 × Beer-Lambert高能修正
低能修正：[1 − exp(−(E−E_win)/E_char)]，截止~4 keV 高能修正（穿透损失）：[1 − exp(−μ(E)·ρ·d)] 质量衰减系数：μ(E) ≈ μ₀ × (E₀/E)^2.7 基础效率 η₀ = 95%

## Slide 7
05 脉冲波形模型与堆积效应仿真
双指数脉冲波形模型
V(t) = A · [1 − exp(−(t−t₀)/τ_rise)] · exp(−(t−t₀)/τ_fall)
τ_rise = 0.10 μs → 电子快速漂移至阳极（电子迁移率高） τ_fall = 2.00 μs → 空穴缓慢漂移至阴极（空穴迁移率低） 脉冲幅度 A 正比于入射光子能量 堆积条件：Δt < τ_fall = 2.0 μs
蒙特卡洛堆积仿真算法
▶ 按源谱概率分布抽样25,000个光子能量
▶ 按泊松过程生成指数分布到达时间
▶ 扫描相邻光子时间间隔Δt
▶ 若 Δt < τ：记录堆积事件(E₁+E₂)
▶ 若 Δt ≥ τ：记录独立事件
▶ 统计堆积率、计数损失
堆积效应对能谱的影响
▶ 高能端虚假计数：能量 > 0.5 E_max 区域出现明显虚假计数峰
▶ 计数率低估：实际记录光子数比真实值约低15–20%（理论堆积概率≈18.1%）
▶ 能谱斜率变化：连续谱高能端整体抬高，特征峰强度比例失真

## Slide 8
06 去堆积校正算法（迭代去卷积）
物理原理：测量谱分解模型
M(E) = S(E) + p · [S ⊗ S](E) + O(p²) 其中 M(E)：测量谱，S(E)：真实谱，p：堆积概率，⊗：卷积运算符
迭代算法（共12次迭代）
▶ 初始化：S₀ = M（以测量谱为起点）
▶ 归一化当前估计谱为概率密度
▶ 计算堆积贡献：C_k = p_k · (S_norm ⊗ S_norm) · ‖M‖
▶ 更新估计：S_{k+1} = max(M − C_k, 0)（非负约束）
▶ 前9次迭代施加高斯平滑（σ=0.6），防止振荡
▶ 动态更新堆积概率：p_{k+1} ∝ (‖M‖ − ‖S‖) / ‖M‖
▶ 重复直至第12次迭代完成
校正效果
▶ 高能端虚假计数有效去除
▶ 特征谱线峰位未发生偏移
▶ 总计数量基本还原至真实水平
▶ 校正精度约90%以上
• 注意：高斯平滑导致
• 轻微能量分辨率损失

## Slide 9
07 可视化输出与结果分析
综合分析图（7子图）
文件：CdTe_pileup_analysis.png（1800×1400 px）
▶ X射线源能谱（连续+特征线标注）
▶ 能量分辨率曲线（FWHM vs 能量）
▶ 理想探测谱（低计数率，无堆积）
▶ 堆积污染谱（高计数率测量谱）
▶ 去堆积校正谱
▶ 脉冲波形对比（孤立 vs 堆积）
▶ 探测效率曲线（能量依赖性）
能谱对比图（4子图）
文件：CdTe_spectrum_comparison.png（1400×1000 px）
▶ 源谱分解（连续+特征线分量）
▶ 探测谱组成（连续+特征峰叠加）
▶ 堆积效应对比（堆积区高亮显示）
▶ 去堆积效果验证（三谱叠加对比）
• - 红色：堆积污染谱
• - 紫色：校正后谱
• - 绿色虚线：理想参考谱

## Slide 10
结论与展望
✅ 主要成果
✓ 基于物理的完整X射线源能谱模型
✓ CdTe探测器响应全面仿真
✓ 高保真度蒙特卡洛堆积效应仿真
✓ 有效的迭代去卷积校正（精度≥90%）
✓ 完整的综合可视化分析系统
🔭 未来改进方向
▶ 多阶堆积处理（三阶及以上）
▶ 引入真实实验数据验证算法
▶ 探索深度学习去堆积方案
▶ 开发图形用户界面（GUI）
▶ 推广至其他半导体探测器
▶ GPU/多核并行加速仿真
技术栈与依赖
Python 3.x | NumPy ≥ 1.24（数值计算） | Matplotlib ≥ 3.7（可视化） | SciPy ≥ 1.10（科学计算） 运行方式：python CdTe_detector_simulation.py

## Slide 11
感谢观看
CdTe探测器脉冲堆积效应仿真与分析工具
代码仓库：Simulation-and-Analysis-Tool-for-Pulse-Accumulation-Effect-of-CdTe-Detectors
2026年3月